## Государственная программа Российской Федерации
 «Развитие судостроения и техники для освоения 
шельфовых месторождений на 2013-2030 годы»

## Подпрограмма 1.

## Направление 4 «Производственные технологии»

НИР «Прогресс-КМ»

«Исследования по созданию импортозамещающей программно-управляемой технологии изготовления конструкций морской техники из композиционных полимерных материалов, обеспечивающей повышение их эксплуатационной надежности и снижение массогабаритных характеристик»

Головной исполнитель - АО «ЦТСС»

Основные полученные практические результаты.

- Изготовлены по технологии автоматизированной выкладки криволинейные и плоские образцы из  стеклянных и угольных ленточных препрегов.

- Проведены исследования физико-механических характеристик выкладочных материалов.

- Установлено, что автоматизированная технология выкладки однонаправленных ленточных препрегов обеспечивает получение композиционных материалов с характеристиками значительно превосходящими характеристики материалов, получаемых по  другим технологиям.

- Разработаны:

- РД «Конструкции из стекло- и углепластика. Принципиальная технология автоматизированного изготовления методом выкладки препрегов на основе стеклянных и угольных армирующих материалов»;

- технические требования на комплекс оборудования для изготовления конструкций методом выкладки препрегов.

Впервые в отечественном судостроении разработана принципиальная автоматизированная технология изготовления композитных конструкций, превосходящая используемые в настоящее время механизированные вакуумные технологии. Результаты выполненных работ подтвердили актуальность и перспективность применения технологии автоматизированной выкладки препрегов для создания судостроительных конструкций.

Область применения:    наружные корпуса обитаемых и необитаемых подводных аппаратов для геологической разведки, емкости для транспортирования и хранения углеводородных ресурсов,  производство элементов надстроек, палуб, переборок  судов и прочих востребованных технических средств из полимерных композиционных материалов, углепластиковые промежуточные и гребные валы,  ограждающие конструкции, крыши доков.

Перспективные области внедрения:  изделия судового машиностроения (лопасти винтов, лопатки нагнетателей), сверхлегкие модульные быстровозводимые производственные и складские корпуса.

Испытания экспериментальных образцов композиционного материала, изготовленных по технологии автоматизированной выкладки:

| Характеристика | Стеклопластик, (выкладка препрега) | Стеклопластик, (контактное формование) | Стеклопластик, (инфузия) | Углепластик, (выкладка препрега) | Углепластик, (инфузия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предел прочности при растяжении, МПа | 500 | 260 | 475 | 1360 | 1000 |
| Предел прочности при сжатии, МПа | 615 | 250 | 373 | 656 | 350 |
| Предел прочности при межслойном сдвиге, МПа | 66 | 45 | 48 | 75 | 55 |
| Модуль нормальной упругости, МПа | 26400 | 14000 | 20300 | 110000 | 100000 |